附件3

室内装饰装修材料有害物质限量国家

强制性标准

（GB18680-2001～GB18688-2001，GB6566-2001）（节选）

一、室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量

挥发性有机化合物（VOC）a/（g/L）≤ 750

苯b/%≤ 0.5

甲苯和二甲苯总和b/%≤ 45 40 10

游离甲苯二异氰酸酯（TDI）c/%≤ - 0.7

重金属（限色漆）（mg/kg）可溶性铅≤90

可溶性镉≤ 75

可溶性铬≤ 60

可溶性汞≤ 60

二、室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

挥发性有机化合物（VOC）/（g/L）≤ 200

游离甲醛（g/kg）≤ 0.1

重金属（mg/kg） 可溶性铅≤ 90

可溶性镉≤ 75

可溶性铬≤ 60

可溶性汞≤ 60

本标准不适用于以有机物作为溶剂的内墙涂料。

三、室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

游离甲醇（g/kg）≤ 0.5

苯（g/kg）≤ 5

甲苯＋二甲苯/（g/kg）≤ 200

甲苯二异氰酸酯/（g/kg）≤ - 10

总挥发性有机物（g/L）≤ 750

水基型胶粘剂中有害物质限量值：

游离甲醇（g/kg）≤ 1

苯（g/kg）≤ 0.2

甲苯＋二甲苯/（g/kg）≤ 10

总挥发性有机物/（g/L）≤ 50

四、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等 ≤90mg/100g，≤30mg/100 必须饰面处理后可允许用于室内，胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等≤1.5mg/L 可直接用于室内，≤5.0mg/L 必须饰面处理后可允许用于室内。

饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）≤0.12mg/m³ 可直接用于室内。

五、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

甲醛释放量mg/L≤1.5

重金属含量（限色漆）mg/kg：

可溶性铅≤90

可溶性镉≤75

可溶性铬≤60

可溶性汞≤60

六、室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

卷材地板聚氯乙烯层中氯乙烯单体含量应不大于5mg/kg。

卷材地板中不得使用铅盐助剂；作为杂质，卷材地板中可溶性铅含量应不大于20mg/㎡。可溶性镉含量应不大于20mg/㎡。

七、室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量

壁纸中的有害物质限量值（单位：mg/kg）

重金属（或其他）元素 钡≤1000 mg/kg

镉≤25 mg/kg

铬≤60 mg/kg

铅≤90 mg/kg

砷≤8 mg/kg

汞≤20 mg/kg

硒≤165 mg/kg

锑≤20 mg/kg

氯乙烯单体≤1.0 mg/kg

甲醛≤120 mg/kg

八、室内装饰装修材料地毯中有害物质释放限量

（一）有害物质释放限量（单位：mg/㎡h）

1.总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.500≤0.600

2.甲醛（Formaldehyde）≤0.050≤0.050

3.苯乙烯（Styrene）≤0.400≤0.500

4.苯基环己烯（4-Phenylcyclohexene）≤0.050≤0.050

（二）地毯衬垫有害物质释放限量（单位：mg/h）

1.总挥发性有机化合物（TVOC）≤1.000≤1.200

2.甲醛（Formaldehyde）≤0.050≤0.050

3.丁基羟基甲苯BHT≤0.030≤0.030

4.苯基环己烯（4-Phenylcyclohexene）≤0.050≤0.050

（三）地毯胶粘剂有害物质释放限量（单位：mg/㎡h）

1.总挥发性有机化合物（TVOC）≤10.000≤12.000

2.甲醛（Formaldehyde）≤0.050≤0.050

3.乙基已醇（2-ethy1-1-hexanol）≤3.000≤3.500